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                          Bruksanvisning Gummi Lagningssats


1. Skär bort gummit som är löst tänk på att avsluta med 90 graders vinkel                               [image: ]
2. Slipa rent ner till underlaget med lämplig slipmaskin eller sandpapper                   [image: ]
3. Tvätta rent underlaget med Sika-Trocal Cleaner och tork papper
4. Pensla på ett tunt lager med Sika-Trocal Premer låt torka ca 1 timme                     [image: ]
5. Blanda latex och pulverhärdare häll sedan i gummiflisen och blanda noggrant
6. Full hålet med gummimassa försök att ej lägga upp på det gamla gummit             [image: ]
7. Verktygen kan tvättas i vatten
8. Torktid minst 3 dygn

       Temperaturen bör inte understiga 12 grader 
       Använd lämplig skyddsutrustning så som gummihandskar gasmask skyddsglasögon
       Tänk på att Sika-trocal premer har en hållbarhet på ca 4 månader och latex håller ca 9 månader
       På trä och betong måste inte Sika-Trocal premer användas
       Satsen räcker till ca 40x40cm
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